УДК 666.97

Дворкин Л.И., докт. техн. наук, проф., Дворкин О.Л., докт. техн. наук, проф.. (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина).

ПРАВИЛО ПОДОБИЯ И ФОРМУЛА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА

Современное бетоноведение располагает значительным числом расчетных формул, используемых при прогнозировании прочности и проектировании составов бетонных смесей. Большинство из них основано на объективной зависимости прочности бетона от плотности содержащегося в нем цементного камня и, как следствие, водо-цементного или цементно-водного отношения. Развитию методологии расчета составов бетона с заданными свойствами способствует интенсивно развиваемая структурная теория бетона как макрогетерогенного композиционного материала. Дополнительные возможности для обоснования расчетных зависимостей в системах свойства-структура-состав бетона представляет теория подобия [1]. Несмотря на широкое применение математического моделирования для изучения внешних функциональных зависимостей бетона как материальной и кибернетической системы методология теории подобия в науке о бетоне пока не нашла достаточной реализации.

Исходным требованием для аналитического отыскания зависимостей на основе принципов и теории подобия для физических объектов является констатация их одинаковой физической природы. Главным общим признаком бетонов и растворов можно считать наличие двух фаз: первой – цементной матрицы и второй – дисперсной фазы или заполнителей. Наличие этих фаз и границы раздела между ними, характеризует бетоны (растворы) как типичные композиционные материалы [2]. В эту группу не входит незаполненный цементный камень, несмотря на известные представления о нем как о микробетоне [3]. Удельная поверхность негидратированных включений в цементном камне, выполняющих роль "заполнителей", а, следовательно, и поверхность раздела фаз цементного камня, как минимум, на порядок выше чем у обычных растворов и бетонов. Это обусловливает принципиальное различие в свойствах микро- и макрокомпозитов, к которым можно отнести собственно цементный камень и бетоны (растворы) на его основе.

Физическое подобие материальных объектов определяется качественными особенностями компонентов, их количественными соотношениями, особенностями взаимодействия фаз. Для цементных бетонов подобие целесообразно рассматривать в пределах трех основных структурных подгрупп – обычных или тяжелых, легких (на пористых заполнителях) и ячеистых. Решающий вклад в синтез прочности тяжелых бетонов оказывает первая фаза т.е. цементный камень, наиболее существенно на прочности ячеистых бетонов сказывается вторая фаза, в роли которой выступают газовые включения, для легких бетонов вклад первой и второй фаз – цементного камня и пористых заполнителей является соизмеримым.

Необходимые и достаточные условия подобия тех или иных объектов или явлений определяются третьей теорией подобия [1]. Они заключаются в пропорциональности сходственных параметров, входящих в условие однозначности и равенство критериев подобия.

Для тяжелых бетонов сходственными и однозначно связанными между собой параметрами являются прочность (Rб) и цементно-водное (или водоцементное) отношение (Ц/В). Для бетонов с подобной структурой пропорциональность сходственных параметров можно выразить условием:

Rб1Rб2=(ЦВ)1(ЦВ)2.	(1)

Частным случаем этого условия можно считать равенство:

RбК⋅ Rц=ЦВ(ЦВ)с.р	(2)

где Rц – активность цемента, определяемая испытанием на прочность при сжатии стандартных образцов цементно-песчаного раствора; К – коэффициент, учитывающий особенности влияния заполнителей на прочность бетона по сравнению с влиянием стандартного песка на активность цемента; (Ц/В)с.р – цементно-водное отношение стандартного раствора при котором определяется его активность.

Из соотношения (2) можно найти формулу для расчета коэффициента К:

К=Rб⋅(ЦВ)с.рRц⋅ЦВ.	(3)

1

2

К

Rб, МПа

Рис. 1. Зависимость коэффициента К от величины Rб.

1 – при применении портландцемента М 400;

2 – при применении портландцемента М500.

На рис.1 показана эмпирическая зависимость коэффициента К от величины Rб, полученная при применении портландцемента М400 и М500, гранитного щебня фракции 5-20 мм и среднего кварцевого песка с Мкр=1,9.

Приняв в качестве базисных параметров величины Rц и (Ц/В)с.р можно получить из условия (2) безразмерное выражение критерия подобия () тяжелых цементных бетонов:

π=Rб⋅(ЦВ)с.рК⋅Rц⋅ЦВ=1.	(4)

Критерий  можно считать определяющим и достаточным параметром для анализа подобия бетонов с позиций их прочности. Достаточность критерия  подтверждается формально с позиций теории подобия [1] выполнением условия:

m – k – 1 = n,	(5)

где n – число необходимых критериев подобия; m – общее число параметров; k – число независимых параметров.

Хотя в само выражение критерия  входят параметры, косвенно характеризующие структуру бетона, равенство его для сравниваемых бетонов свидетельствует о подобии их структуры. В этом заключается правило подобия структур тяжелых цементных бетонов.

Из выражения (4) критерия  следует два главных вывода:

- Бетоны с подобными структурами необязательно должны иметь одинаковую прочность.

- При одинаковой прочности бетонов подобие их структур обеспечивается одинаковым значением отношения (К⋅Rц⋅ЦВ)ЦВс.р.

Значение коэффициента К, который можно считать коэффициентом подобия колеблется в зависимости от качества исходных материалов в пределах указанных в табл. 1.

Рост величины К с увеличением Rб объективно обусловлен увеличением степени положительного влияния заполнителей бетона и в особенности крупных с уменьшением Ц/В [4].

Правило подобия позволяет:

- находить любой из учитываемых формулой (4) параметров при известных значениях остальных;

- воспользовавшись известными [5] зависимостями определить параметры структуры бетонов (плотность, пористость и др.) необходимые для достижения требуемой прочности;

- записать аналитическое выражение прочности бетона.

Таблица 1

Значения коэффициента К

| Прочность бетона | Качество исходных материалов | К |
| --- | --- | --- |
| Rб менее 20 МПа | Высокое качество | 0,71/- |
|  | Рядовое качество | 0,68/- |
|  | Низкое качество | 0,65/- |
| Rб от 20 до 40 МПа | Высокое качество | 1,08/1,0 |
|  | Рядовое качество | 1,03/0,95 |
|  | Низкое качество | 0,97/0,90 |
| Rб от 41 до 60 МПа | Высокое качество | -/1,23 |
|  | Рядовое качество | -/1,15 |
|  | Низкое качество | -/1,08 |
| Rб свыше 60 МПа | Высокое качество | -/1,27 |
|  | Рядовое качество | -/1,17 |
|  | Низкое качество | -/1,07 |

Примечание: над чертой приведены значения коэффициента К при применении портландцемента М400, под чертой – марки М500.

Из формул (2) и (4) следует:

Rб=К⋅Rц⋅ЦВ(ЦВ)с.р.	(6)

При отсутствии точных данных о (Ц/В)с.р его можно принять 2,5. Тогда формула (6) примет вид:

Rб=0,4⋅К⋅Rц⋅ЦВ.	(7)

Отличительными особенностями расчетной формулы (6) являются:

- более полный учет влияния на прочность бетона качественных особенностей цемента – как его активности Rц так и водопотребности через (Ц/В)с.р.;

- нелинейный (кусочно-линейный) характер функции Rб=f(Ц/В), обусловленный переменным значением коэффициента К;

- строгое выполнение исходного условия: Rб=0 при Ц/В=0.

На необходимость учета водопотребности цемента при расчете прочности бетона обращали внимание и другие исследователи. Так, предложено [6] вводить поправку в значение коэффициента А в формуле прочности в зависимости от нормальной густоты цемента. С увеличением водопотребности цемента при Ц/В=const возрастает необходимый объем цементного камня в бетоне и соответственно объем пор, что приводит к снижению прочности бетона. Нелинейный характер функции Rб=f(Ц/В) был отмечен еще Фере и Боломеем [7].

На рис. 2 приведены графики прочности бетона на рядовых исходных материалах в зависимости от Ц/В, рассчитанные по формуле (7), а также по широко применяемой формуле Б.Г. Скрамтаева - Ю.М. Баженова. Отклонения в значениях прочности бетона при Ц/В=const рассчитанных по данным формулам не превышают 10-13 %.

Приравняв выражения предлагаемой формулы (7) и формулы Скрамтаева – Баженова [5] можно найти взаимосвязь коэффициентов К и А (А1):

К=А⋅(ЦВ−0,5)0,4⋅ЦВ или	(8)

К=А1⋅(ЦВ+0,5)0,4⋅ЦВ,	(9)

где А и А1 – коэффициенты качества заполнителей [5].

Было бы, разумеется, неправильным утверждать предпочтительность применения формул (6) и (7) по сравнению с другими хорошо известными и широко применяемыми формулами прочности бетона. Все эти формулы имеют право на использование в практике проектирования составов бетона, все они имеют преимущества и недостатки и дают лишь ориентировочный прогноз

1

2

Ц/В

Rб, МПа

Рис. 2. Зависимость прочности бетона на рядовых исходных материалах, марка цемента М500 от Ц/В.

1 – при применении формулы (7);

2 – при применении формулы Б.Г. Скрамтаева – Ю.М. Баженова [5].

необходимого Ц/В, который должен уточняться эмпирически.

Вывод: основываясь на основных положениях теории подобия установлены правило и критерий подобия структур тяжелых цементных бетонов и на их основе расчетная формула прочности бетона.

Список использованной литературы

1. Веников В.А. Теория подобия и моделирования применительно к задачам электроэнергетики. М.: Высшая школа, 1966.

2. Сайфуллин Р.С. Неорганические композиционные материалы. М.: Химия, 1983.

3. Юнг В.Н. Основы технологии вяжущих веществ. М.: Промстройиздат, 1951.

4. Виноградов Б.М. Влияние заполнителей на свойства бетона. М.: Стройиздат, 1979.

5. Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа, 1987.

6. Сизов В.П. Проектирование составов тяжелого бетона. М.: Стройиздат, 1980.

7. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Проектирование составов бетона с заданными свойствами. Ровно, Изд-во РДТУ, 1999.