УДК 666.973.001.2

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОСТАВОВ ЛЕГКОГО БЕТОНА

Дворкин О.Л. д.т.н., проф., Бордюженко О.М. к.т.н., доц.

Существующие методы расчета составов легких бетонов сводятся, в основном, к подбору расходов компонентов по эмпирическим табличным данным с учетом многочисленных поправок и дальнейшей проверке в лабораторных и производственных условиях. Подобные методы не позволяют явно определять возможные способы регулирования свойств бетонов и не удобны для алгоритмизации вычислительной процедуры.

Ряд расчетных методов предполагает использование обобщенных зависимостей [1-3]. Однако в таких случаях, как правило, требуются данные по специальным свойствам цемента, заполнителей и другим параметрам, трудноопределимым на практике.

Авторами предлагаются новые расчетные методы проектирования составов легких бетонов плотной и поризованной структуры. Данные методы используют ряд аналитических зависимостей а также зависимостей, полученных путем аппроксимации экспериментальных данных, и описывающих связь между искомыми параметрами состава и характеристиками бетона.

Методы применимы для расчета состава легких бетонов плотной структуры на кварцевом песке.

І. Расчет состава конструктивного керамзитобетона по коэффициенту конструктивного качества.

В данном методе исходной величиной для расчета является широко используемый для оценки строительных материалов коэффициент конструктивного качества A=Rб/ρб, где Rб – прочность при сжатии в МПа, б – плотность, кг/м3.

При постоянной плотности прочность керамзитобетона зависит, главным образом, от расхода цемента (Ц) и прочности зерен керамзита (Rк) [2]. Обобщенная зависимость А = f (Ц, Rк), полученная путем аппроксимации литературных данных и данных авторов и с учетом корреляции между прочностью заполнителя и средней плотностью его зерен, а, следовательно, и насыпной плотностью к.н, имеет вид:

A=k⋅Ц⋅ρк.нn+b,	(1)

где k = 6∙10-7; n = 0.3; b – коэффициент, зависящий от прочности бетона.

В более общем случае коэффициент конструктивного качества А необходимо рассматривать как некий мультипликативный коэффициент А* – произведение коэффициентов Аi, учитывающих влияние ряда технологических факторов, в частности вид применяемого цемента и удобоукладываемость смеси:

А* = рАі=А ∙А1∙А2, 	(2)

Значение коэффициента А1 в зависимости от марки бетона и активности цемента (Rц), МПа10:

А1 = 1 / ((a − b∙Rц)∙Rб − c∙Rц + d);	(3)

где a = 0,0173; b = 4∙10-5; c = 4∙10-4; d = 1,154 – ряд эмпирических коэффициентов. При использовании цемента М400 можно принимать А1 = 1.

Значение коэффициента А2 зависит от необходимой жесткости (подвижности) смеси:

А2 = 1,038 –0,0094∙Ж;	(4)

или   А2 = 0,0164∙ОК + 1,054,	(5)

где Ж – жесткость смеси, с по стандартному вискозиметру, ОК – подвижность, см.

Если представить керамзитобетон как материал, состоящий из керамзита и цементно-песчаного раствора, то его объем будет составлять:

Vб = Vк + Vр. 	(6)

Среднюю плотность бетона можно найти из уравнения:

ρб=ρзцт⋅ϕ+Кр⋅(1−ρк.нρзк)⋅ρр	(7)

где  – объемная концентрация керамзита, зцт – плотность зерен керамзита в цементном тесте, зк – плотность зерен керамзита, р – плотность раствора, которая может быть принята равной в среднем 2100 кг/м3 [2].

Входящий в формулу (7) коэффициент Кр, представляет собой коэффициент раздвижки зерен керамзита раствором, т.е. учитывает часть раствора, которая вводится в бетонную смесь сверх количества, необходимого для заполнения межзерновых пустот в керамзите Vп=1−ρк.нρзк. Тем самым, коэффициент раздвижки определяет консистенцию смеси, ее удобоукладываемость.

В результате проведения серии экспериментов по формуле (7) были рассчитаны значения Кр, связанные в зависимость Кр = f (б, к.н, Ж). Упрощенно данная зависимость представлена в виде табл.1.

Объемную концентрацию керамзита можно связать с его межзерновой пустотностью уравнением:

1−ϕ=Кр⋅1−ρк.нρзк    или        1−ϕ=Кр⋅Vп.	(8)

Таким образом, задача нахождения расхода керамзита сводится к определению значения Кр при заданных свойствах бетона.

Таблица 1

Оптимальные значения коэффициента раздвижки

| Насыпная плотность керамзита, кг/м3 | Плотность бетона, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| 400 500 600 700 800 900 | 1,25 1,18 1,10 – – – | 1,33 1,25 1,19 – – – | 1,45 1,36 1,28 1,20 – – | – 1,50 1,39 1,29 1,21 – | – – 1,54 1,45 1,33 1,22 | – – 1,59 1,49 1,35 |

Примечание. Данные по коэффициенту раздвижки приведены для смесей с ОК=5 см. Для смесей с ОК=15…20 см  Кр увеличивается на 0.15…0.2 в зависимости от плотности бетона. Для жестких бетонных смесей Кр уменьшается на 0.1…0.15 в зависимости от значения жесткости и плотности бетона.

В общем случае, назначение предварительного состава конструктивного керамзитобетона по предлагаемому методу, может производится по следующей схеме:

1. Из условий обеспечения заданной прочности Rб и плотности б керамзитобетона определяется значение коэффициента А*.

2. Определяют значение коэффициента А1 в зависимости от марки бетона и активности цемента (формула 3).

3. По необходимой жесткости (подвижности) смеси находят коэффициент А2  (формулы 4, 5).

4. Из формулы (2) находят значение коэффициента А.

5. При использовании керамзита с определенным значением насыпной плотности расход цемента может быть получен из зависимости (1):

Ц=1k⋅Aρк.нn+b.	(9)

Формула (9) учитывает применение керамзита наибольшей крупностью 20 мм. При использовании керамзита крупностью 10 мм, расход цемента необходимо увеличивать в среднем на 10%, а крупностью 40 мм – уменьшать на 10%.

6. Для определения расхода крупного заполнителя (керамзита) предварительно принимают значение коэффициента раздвижки Кр зерен керамзита растворной составляющей в зависимости от насыпной плотности керамзита и плотности бетона (табл. 1).

7. Находят объемную концентрацию крупного заполнителя (керамзита) из формулы (9). Принимая среднее значение межзерновой пустотности керамзита Vп=1−ρк.нρзк=0,44, можно найти

ϕ=1−0,44Кр.	(10)

8. Расход крупного заполнителя  К, кг/м3:

К =  ∙зцт ,	(11)

где зцт – плотность зерен керамзита в цементном тесте, кг/м3.

При отсутствии данных по плотности зерен заполнителя в цементном тесте, можно пользоваться следующей зависимостью:

К =  ∙1,05зк = 1,89 ∙к.н .	(12)

9. Ориентировочный расход воды определяем исходя из удобоукладываемости смеси и насыпной плотности керамзита:

# В = 2,33∙ОК - 20,38∙Ln(рк.н) + 335,6  	(13)

# или В = 258,2 - 21,87∙Ln(Ж) - 0,0395∙рк.н .	(14)

Уравнения (13-14) получены путем статистической обработки данных [1-4] и справедливы при применении керамзитового гравия с наибольшей крупностью зерен 20 мм. При увеличении крупности зерен крупного заполнителя до 40 мм расход воды уменьшают на 15 л, а при уменьшении до 10 мм – увеличивают на 15 л.

10. Расход плотного (кварцевого) песка П, кг/м3 определяется из уравнения средней плотности легкого бетона в сухом состоянии:

# П = б − 1,15Ц − К.	(15)

ІІ. Расчет состава конструктивного керамзитобетона на основе обобщенных эмпирических уравнений.

Данный метод имеет определенные отличия от предыдущего. В частности, насыпная плотность крупного заполнителя определяется расчетным путем, а не назначается. Кроме того, метод является более общим, позволяя по нижеприведенному алгоритму рассчитывать составы бетона не только на керамзите а и на других легких заполнителях, при этом изменяются лишь некоторые коэффициенты в уравнениях.

1. Из условий обеспечения заданной прочности бетона (Rб, МПа) и его средней плотности (ρб, кг/м3) определяется марка керамзита по насыпной плотности ρк.н, кг/м3:

ρк.н=ρб−13,2Rб−889,60,87−0,01Rб,	(16)

2. Расход цемента определяют исходя из заданной прочности бетона Rб и марки крупного заполнителя по прочности. Поскольку существует определенная корреляция между прочностью заполнителя и средней плотностью его зерен, то нами получены зависимости по которым расход цемента (Ц, кг/м3) определяется из величин Rб и ρк.н:

Ц = [29,86Rб − 119,1 − (0,021Rб − 0,16)∙к.н]∙Кц,	(17)

Кц – коэффициент поправки на марку цемента, при использовании цемента с маркой, отличной от М400 (для М400 Кц =1):

Кц = (0,0019 − 0,00004Rц)∙Rб − 0,00316∙Rц + 1,1076.	(18)

3. Начальный расход воды Во, л/м3, в зависимости от показателя удобоукладываемости бетонной смеси и вида заполнителя:

Во = 3,33∙ОК + 224,7 − 0,05∙к.н,	(19)

или Во = 235,8 − 0,85∙Ж − 0,05∙к.н.	(20)

Уравнения (19-20) также как (13-14) справедливы при крупности зерен заполнителя 20 мм. При увеличении крупности зерен крупного заполнителя до 40 мм расход воды уменьшают на 15 л, а при уменьшении до 10 мм – увеличивают на 15 л.

4. Для определения расхода керамзита предварительно находим значение его объемной концентрации :

начальное значение  о = 0,0004к.н − 0,0005б + 0,926.	(21)

Уравнение (21) справедливо при водопотребности песка 8% и при Во = 200 л/м3.

При другом значении Во необходимо учитывать поправку :

 = (1,2 − 0,001Во) − 1.	(22)

Общее значение объемной концентрации

  =  о + .	(23)

5. Расход керамзита К, кг/м3 определяется по формулам (11-12).

6. Поправки на расход воды В1, В2 и общий расход воды В, л/м3:

В1 = 2000( − 0,37)2,	(24)

В2 = 0,15(Ц − 450)  при Ц > 450 кг/м3,	(25)

В2 = 0  при Ц ≤ 450 кг/м3.	(26)

Общий расход воды, л/м3:

В = Во + В1 + В2.	(27)

7. Расход мелкого заполнителя определяется по уравнению (15).

Общий алгоритм расчета по обеим методикам приведен на рис. 1. В табл. 2 приведены результаты расчета состава конструктивного керамзитобетона марки 250 с плотностью 1700 кг/м3 при подвижности бетонной смеси 3…7 см, по методам, предлагаемым в Руководстве [5] и в данной статье. Материалы: портландцемент М500, керамзит с максимальной крупностью зерен 20 мм, пустотностью 0.44 и насыпной плотностью 700 кг/м3, песок кварцевый с плотностью 2600 кг/м3 и водопотребностью 8%.

Таблица 2

Результаты расчета состава конструктивного керамзитобетона

| Составы | Расход материалов, кг на 1 м3 бетона |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цемент | вода | керамзит | кварцевый песок |
| по предлагаемым методам: I II по [5] | 375 371 362 | 214 207 205 | 456 463* 452 | 804 810 880 |

* Расчетное значение насыпной плотности керамзита 730 кг/м3.

Результаты расчета по различным методам показывают достаточно высокую сходимость значений расходов материалов.

Каждая из приведенных методик применима для расчета предварительного состава керамзитобетона плотной структуры, который должен уточнятся в производственных условиях.

Список литературы

1. Ахвердов И.Н. Легкий бетон. – М.: Госстройиздат, 1955. – 100 с.

2. Довжик В.Г., Дорф В.А., Петров В.П. Технология высокопрочного керамзитобетона. – М.: Стройиздат, 1976. – 136 с.

3. Иванов И.А. Технология легких бетонов на искусственных легких заполнителях. – М.: Стройиздат, 1974. – 287 с.

4. Справочник по бетонам и растворам / Чехов А.П., Сергеев А.М., Дибров Г.Д. – К.: Будівельник, 1983. – 216 с.

5. Руководство по подбору составов конструктивных легких бетонов на пористых заполнителях. – М.: Стройиздат, 1974.

Исходные данные:

Rбпр, бпр, ОК (Ж), Rц

Определение насыпной плотности керамзита

к.н

Ц и Во



П

В

К

Метод ІІ

Определение коэффициента А* = Rб/б

Метод І

А1 = f (Rб, Rц)

А2 = f (ОК, Ж)

Назначение насыпной плотности керамзита к.н

А

Ц

Определение коэффициента раздвижки зерен Кр

, К

В, П

Rб, б

Rб, б  Rбпр, бпр

Rб, б

нет

корректирование к.н

нет

да

Рис.1. Блок-схема расчета состава конструктивного керамзитобетона