УДК 666.97

Дворкин Л.И., докт. техн. наук, проф., Дворкин О.Л., докт. техн. наук, проф. (Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Украина)

# СТРУКТУРНОЕ ПОДОБИЕ И СВОЙСТВА БЕТОНОВ

К настоящему времени можно считать доказанным, что основные свойства бетонов являются реакцией или "откликом" их структуры на различные физические и химические воздействия внешней среды. При этом каждая группа структурно-чувствительных свойств однозначно связана с определенными структурными параметрами. Так, прочностные свойства тяжелого бетона определяются параметрами, характеризующими, прежде всего плотность цементной матрицы, на водо- и газопроницаемость решающим образом влияет объем открытых пор, а на стойкость к циклическим температурным воздействиям - соотношение объемов условно-замкнутых или "резервных" и открытых пор [1].

Рассматривая бетоны как композиционные материалы с матрицей из цементного камня и диспергированными в ней полидисперсными заполнителями можно выделить определенные соотношения физических параметров или критерии, которые будут практически одинаковы для материалов одного структурного типа, например, тяжелых, легких, ячеистых бетонов и др. В этом заключается общее правило структурного подобия композиционных материалов, согласующееся с первой теоремой классической теории подобия [2].

Если πP1,πP2...πPn структурные критерии подобия бетонов по группам свойств (рі) то в соответствии со сформулированным выше правилом должно выполняться условие:

πP1=іdemπP2=іdem.	(1)

Структурное подобие является одной из исходных предпосылок проектирования составов бетона с заданными свойствами. При этом, учитывая вероятностный характер закономерностей, определяющих формирование технических свойств бетона, структурное подобие бетонов следует рассматривать как статистическое.

В задачах оптимизации составов система (1) должна быть дополнена уравнениями, обеспечивающими условия:

Сropt→max(min)Pф→Рн,	(2)

где Сropt- критерий оптимизации, стремящийся к некоторому экстремуму, который, учитывая ограничения, обычно является условным; РфР1,Р2...Рn и РнР1,Р2...Рn - фактические и нормируемые значения свойств бетона.

При двух или более критериях оптимальности решения находятся в некоторой компромиссной области [3].

Структурные критерии подобия бетонов находятся как следствия уравнений пропорциональности показателей соответствующих свойств и ключевых параметров структуры.

Так, учитывая однозначную зависимость прочности бетона Rб и цементно-водного отношения - Ц/В, при постоянных исходных материалах:

Rб1Rб2=ЦВ1ЦВ2.	(3)

Строго говоря, структурным параметром определяющим Rб, является не Ц/В, а плотность цементного камня, однако поскольку последняя при постоянной активности цемента Rц однозначно связана с Ц/В [1], выражение (3)  можно считать условием структурного подобия. Из него следует:

πRб=RбЦВ=іdem.	(4)

Анализ экспериментальных данных [4,5] позволяет считать, что структурное подобие бетонов по морозостойкости определяется критерием F:

πF=lgFFк=idem,	(5)

где Fк - т.н. компенсационный фактор [4],

Fк=Vк+VэVо.п,	(6)

гдеVк - контракционный объем; Vэ - объем воздуха, эмульгированного в бетонной смеси; Vо.п - объем открытых пор доступных для насыщения водой.

Расчет объема пор различного вида в цементных бетонах может выполняться по известным формулам [1,4,5,6].

Структурное подобие бетонных смесей по удобоукладываемости характеризуется критерием S:

πS=PSηδδ0=idem,	(7)

где РS - показатель удобоукладываемости (осадка конуса или жесткость смеси); δ - условная средняя толщина слоя цементного теста на зернах заполнителя; δ0 - условно необходимая для склеивания зерен заполнителя минимальная толщина пленки цементного теста (δ≈13 мкм); η - реологический параметр цементного теста, учитывающий изменение вязкости с изменением нормальной густоты (Кн.г) и Ц/В.

Расчетная величина δ находится с учетом необходимых объемов цементного теста Vц.т, пустот (РаVз) и поверхности заполнителя (UзVз):

δ=Vц.т−РаVзUзVз,	(8)

где Vз – абсолютный объем заполнителя в бетонной смеси.

Для расчета η можно использовать формулу:

η=mКн.гnЦВр,	(9)

где m, n и р - коэффициенты, на величине которых сказываются нормальная густота цемента, водосодержание бетонной смеси и другие факторы.

В пределах правила постоянства водопотребности при Ц/В не более некоторого критического значения (Ц/В)кр - η=mКн.г. При Ц/В>(Ц/В)кр - η>1.

Структурный критерий удобоукладываемости бетонной смеси (S=δ(δ0η)) однозначно связан с водопотребностью и объективно отражает изменение ее как в пределах,  так и за пределами области постоянства водопотребности (рис.1).

Ц/Вкр=2,12

1

2

3

S

Ц/В

Рис.1. Расчетная зависимость между критерием удобоукладываемости S и Ц/В при различной водопотребности бетонной смеси (Кн.г=0,28, Ра=0,33, Uп=300 см2/см3,Uщ=40 см2/см3) :

1. расход воды 220 кг/м3; 2. расход воды 200 кг/м3;

3. расход воды 180 кг/м3.

Условия пропорциональности, обусловленные структурным подобием, позволяют находить новые расчетные зависимости для прогнозирования свойств бетона и проектирования их составов.

Так для нахождения расчетной формулы прочности бетона Rб запишем пропорцию (3) в виде выражения:

RбКRц=ЦВ(ЦВ)с.р,	(10)

где Rц- активность цемента, определяемая испытанием стандартных образцов цементно-песчаного раствора; К- коэффициент, учитывающий особенности влияния заполнителей на прочность бетона по сравнению с влиянием стандартного песка на активность цемента; (Ц/В)с.р- цементно-водное отношение стандартного раствора, при котором определяется его активность.

Как известно, на величине (Ц/В)с.р сказываются особенности испытываемого цемента и прежде всего его нормальная густота. При отсутствии точных данных о (Ц/В)с.р его можно принять 2,5. Тогда:

Rб=0,4КRцЦВ.	(11)

Эмпирические значения коэффициента К приведены в табл.1.

Таблица 1

Значения коэффициента К

| Прочность бетона | Качество исходных материалов | К |
| --- | --- | --- |
| Rб менее 20 МПа | Высокое качество | 0,71/- |
|  | Рядовое качество | 0,68/- |
|  | Низкое качество | 0,65/- |
| Rб от 20 до 40 МПа | Высокое качество | 1,08/1,0 |
|  | Рядовое качество | 1,03/0,95 |
|  | Низкое качество | 0,97/0,90 |
| Rб от 41 до 60 МПа | Высокое качество | -/1,23 |
|  | Рядовое качество | -/1,15 |
|  | Низкое качество | -/1,08 |
| Rб свыше 60 МПа | Высокое качество | -/1,27 |
|  | Рядовое качество | -/1,17 |
|  | Низкое качество | -/1,07 |

Примечание: над чертой приведены значения коэффициента К при применении портландцемента М400, под чертой – марки М500.

Отличительными особенностями формулы (11) являются возможность более полного учета влияния качественных особенностей цемента - как его активности Rц, так и водопотребности через (Ц/В)с.р; нелинейный (кусочно-линейный) характер функции Rб=f(Ц/В), обусловленный переменным значением коэффициента К; строгое выполнение исходного условия: Rб=0 при Ц/В=0.

1

2

Ц/В

Rб, МПа

Рис. 2. Зависимость прочности бетона на рядовых исходных материалах, марка цемента М500 от Ц/В.

1 – при применении формулы (11);

2 – при применении формулы Б.Г. Скрамтаева – Ю.М. Баженова [8].

На рис.2 приведены графики прочности бетона на рядовых исходных материалах в зависимости от Ц/В, рассчитанные по формуле (11), а также по широко применяемой формуле Б.Г.Скрамтаева-Ю.М.Баженова [8]. Отклонения в значениях прочности бетона при Ц/В=const, рассчитанных по данным формулам не превышают 10-13%.

Основываясь на выражении (5) критерия F получена расчетная формула для определения критического числа циклов замораживания и оттаивания:

lgF=a+bFк,	(12)

где а и b- коэффициенты, учитывающие особенности исходных материалов. При пользовании среднеалюминатного портландцемента и плотных морозостойких заполнителей коэффициенты a и b равны соответственно 1,6 и 2,3.

Раскрыв выражение (6) для Fк с учетом известных [4] зависимостей найдем:

Fк=10Vэ+0,06αЦВ−0,5αЦ+1000(1−Ку),	(13)

где В и Ц- расходы соответственно воды и цемента в кг/м3; Ку- коэффициент уплотнения бетонной смеси; α- степень гидратации цемента.

Для расчета α рекомендуется [6] эмпирическая зависимость:

α=3ХКτRсж238,	(14)

где Кτ- коэффициент изменения прочности бетона во времени; Х=(ВЦ)Кн.гn (коэффициент n учитывает особенности структуры бетона на различных заполнителях).

lg F

Fк

1

3

2

Рис. 3 Зависимость между lg F и показателем Fк:

1. по данным А.Е. Шейкина и Л.М. Добшица [5];

2. по данным Л.И. Дворкина [6];

3. усредненная зависимость (12).

На рис.3 приведены экспериментальные значения числа F по данным различных авторов [5,6] и расчетная линия регрессии, описываемая уравнением (12).

Уравнение для прогнозирования показателей удобоукладываемости бетонной смеси (осадки конуса - ОК, см и жесткости - Ж, с) имеют вид:

ОК=S−АК1,	(15)

Ж=А−SК2,	(16)

где А, К1 и К2- эмпирические коэффициенты.

При статистической обработке результатов испытаний бетонной смеси с диапазоном по ОК от 1 до 9 см и жесткости Ж от 5 до 30 с, использовании портландцемента с Кн.г=0,24…0,28, кварцевого песка с пустотностью 37…47% и удельной поверхностью 180…300 см2/см3, а также гранитного щебня с удельной поверхностью 40 см2/см3 (Dmax=20 мм) значения коэффициентов в уравнениях (15 и 16) оказались равными А=6,2; К1=0,2; К2=0,04.

При δ=const и Ц/В=const, использовании неизменных исходных материалов, как следует из (15 и 16), осадка конуса и жесткость бетонной смеси остаются постоянными, что согласуется с известным правилом постоянства консистенции [7].

Таким образом, использование структурного подобия и комплекса структурных критериев способствует развитию бетоноведческих представлений и разработке системы расчетных зависимостей  для прогнозирования свойств бетонов и проектирования их составов.

Список использованной литературы

- Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер Н.И. Структура и свойства цементных бетонов. М.: Стройиздат, 1979.

- Гухман А.А. Введение в теорию подобия.М.: Высшая школа, 1963.

- Дворкин О.Л. Многопараметрическое проектирование составов бетона. Ровно, Изд-во РДТУ, 2001.

- Дворкин Л.И. Оптимальное проектирование составов бетона. Львов, Вища школа, 1981.

- Шейкин А.Е., Добшиц Л.М. Цементные бетоны высокой морозостойкости. М.: Стройиздат, 1989.

- Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Проектирование составов бетона с заданными свойствами. Ровно, РДТУ, 1989.

- Шмигальский В.Н. Оптимизация составов цементобетонов. Кишинев, 1981.

- Баженов Ю.М. Технология бетона. М.: Высшая школа, 1987.

* "idem" от латинского "то же"